Dvůr Králové

T.G. Masaryka 2

zdivo spodní stavby

# zak.č. 3923

Technologie oprav povrchů zdiva, skladba podlah

06/2023				Ing. Michael Balík, CSc.

- Charakteristika, rozsah, podklady

Historický řadový dům, který je součástí východní řady uzavírající náměstí, je situován v příčném mírném svahu. Je z části podsklepen zaklenutými prostorami. Obvody sklepních prostor "nekopírují" vcelku půdorys vlastného domu v úrovni přízemí.

Prostory nebudou v budoucnu využívány - jejich zdivo je celkově vysoce zavlhlé a částečně i "prosolené" (viz dále)

Základními podklady pro volbu sanačních technologií byly:

- objednávka ze dne 30.05. 2023

- plánová dokumentace

- průzkum a analýza - vlastní

- Průzkumy

2.1.Vlhkost

Autor si, jako aktuální objektivizaci současného stavu, provedl vlastní orientační  měření vlhkosti zdiva.

Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN 73 0610 – obecně

| 3,0% | < | w | < | 5,0% | vlhkost nízká |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0% | < | w | < | 7,5% | vlhkost zvýšená |
| 7,5% | < | w | < | 10,0% | vlhkost vysoká |
| 10,0% | < | w |  |  | vlhkost velmi vysoká |

(w – vlhkost v % hmotnostních)

Orientačně lze konstatovat, že hmotnostní vlhkost v celém rozsahu zdiva je  v kategorii vysoké a velmi vysoké (od 9,5-17%hm).

2.2. Salinita

Autor sanačního návrhu mechanicky odebral 4 vzorky zdiva ve vybraných místech objektu 3, které jsou charakteristické pro objekt 2 a nechal je posoudit v nezávislé chemické laboratoři (viz protokol v příloze). Z výsledků vyplývá, že zasolení ve vyšších procentech je v oblasti chloridů a dusičnanů. Důvodem tohoto zasolení je zimní údržba okolních ploch a živočišné zbytky. (viz protokol obj.č.3)

3. Příčiny poruch – analýza současného stavu

Hlavním důvodem poruch je voda, která  do zdiva proniká z boků. Další příčinou poruch zdiva (tj. vysokého zavlhčení) je voda vzlínající do zdiva z podzákladí.

4. Technologie sanačních úprav

Na základě posouzení budoucího (ne)užívání suterénních prostor pro účely např. technického zázemí , komerční atp. a po posouzení výsledků orientační ananlýzy budou částečné zásahy řešit podlahy a povrchy stěn.

4.1. Podlahy (det. D.1.)

Budoucí skladba nových podlah bude obsahovat drenážní vrstvu tvořenou kamenivem ve dvou frakcích. Nová kamenná dlažba bude ukončena u zdí nutou š. 50 mm (do skladby kameniva)

4.2. Povrchy stěn - Technologie spárování režného zdiva (Det. D.2)

Vzhledem k vysoké salinitě a budoucímu (ne) využívání prostor suterénu (resp. potřeba je pouze konzervovat, zajistit přiměřené mikroklima, které nebude ovlivňovat vyšší podlaží) a rozhodnutí architekta byl zvolena úprava ploch zdiva spárováním. Zásadním opatřením je aplikace takových materiálů,které lze charakterizovat jako "odsolovací" (viz dále). Navržená úprava spár doporučeným materiálem, nebo hmotou, která má srovnatelné vlastnosti zajistí několikanásobně vyšší kapacitu absorpce solí ( až 164 g/m2)

Navržená skladba a doporučené materiály - postup prací

- event. odstranění povlaků, zbytků omítek, nátěrů - mechanicky

- proškrábt spáry do hl. 15-20 mm

- impregnovat prostředkem pro blokaci solí (např. Salt IH)

- vyplnit spáry ve dvou časových cyklech (po cca 3 hodinách) hydrofobní vyrovnávací sanační maltou, první vrstva musí být min. 10 mm (např SP Levell)

- závěrečné přestříknutí vápennou kaší (mlékem) po dohodě s architektem je možno vápno dobarvit do např cihlového červeného tónu.

5. Závěr, výměry navržených úprav

V případě změny využití prostor bude třeba posoudit zejména způsoby a intenzitu větrání.

Po cca 180 dnech bude vyhodnocena účinnost realizovaného odvlhčení a určen rozsah oprav .

Orientační výměry, odhad nákladů (bez DPH, VRN ...):

dlažba ............... 58m2

skladba

kamenivo 16/32 ............................................. 14,5m3

kamenivo 4/8 ............................................. 7,0m3

pískový podsyp ........................................... 2,5 m3

Stěny spárování .............................. 210 m2

Přílohy:

Schéma technologií sanačních úprav

- půdorys 1:100

- podélný řez 1:100

- detail skladba 1:10

06/2023		              Ing. Michael Balík, CSc.